ICS

QB 中华人民共和国轻工行业标准 QB/T XXXXX—XXXX

软笔用墨水 Inks for soft nib pen 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国制笔标准化技术委员会（SAC/TC378）归口。

本标准起草单位：青岛昌隆文具有限公司、贝发集团股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司、广州新老海墨水有限公司、上海纳诺微新材料科技有限公司、上海市制笔工业研究所、盛怡实业（韶关）有限公司。

本标准主要起草人：×××。

软笔用墨水

- 范围

本标准规定了软笔用墨水的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于颜料型和染料型软笔用水性墨水（以下称为“墨水”）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191   包装储运图示标志

GB/T 1468  描图纸

GB/T 1541-2007  纸和纸板 尘埃度的测定

GB/T 6678-2003  化工产品采样总则

GB/T 6680-2003  液体化工产品采样通则

GB/T 12654-2008  书写纸

GB 21027    学生用品的通用安全要求

- 分类

按墨水着色剂类型分为颜料型墨水和染料型墨水。

- 要求

- 墨水的理化性能应符合表1的规定。

| 试验方法 | 项目名称 | 要 求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颜料型墨水 | 染料型墨水 |
| 6.1 | 外观 | 无悬浮物、结膜、分层现象 |  |
| 6.2 | 黏度/mPa·s | 2.0～12.0 |  |
| 6.3 | 表面张力/(mN/m) | 25～50 |  |
| 6.4 | pH | 5.0～11.0 |  |
| 6.5 | 书写性能 | 划线100 m以上，线迹流畅，无明显变淡、断线现象 |  |
| 6.6 | 干燥性 | ≤30s，覆盖纸上应无墨迹 |  |
| 6.7 | 不溶物/mm2 | ≤2.0 |  |
| 6.8 | 间歇书写 | ≥1h，100 mm内出墨正常 |  |
| 6.9 | 耐水性 | ≥24h，线迹保持可见 | ≥1h，线迹保持可见 |
| 6.10 | 耐光性/h | ≥24 | — |
| 6.11 | 渗化度/(%) | ≤35 |  |
| 6.12 | 稳定性 | （45±2）℃，7天，按6.1、6.5进行试验 |  |

- 墨水中的可迁移元素含量应符合GB 21027的规定。

- 试验仪器、材料和条件

  - 划圆书写机

当使用划圆书写机时，应设定至满足下列条件：

- 书写载荷：（0.5±0.05）N；

- 划线速度：（4.5±0.5）m/min；

- 书写角度：（85±5）°；

- 衬垫板：抛光的不锈钢板。

  - 书写纸

符合GB/T 12654-2008的定量规格为70g/m2书写纸。

  - 试笔

试笔应符合下列要求：

- 软笔笔头：吸水率为（65±15）%、邵氏硬度为（65±15），笔尖锥角为（35±5）°，材质为尼龙纤维或聚酯纤维；

- 引水芯：吸水率为（50±10）%；

- 注入待测墨水。

  - 试笔手写试验条件

当进行手划线迹时，应满足下列条件：

- 书写角度：（85±5）°；

- 书写载荷：确保笔尖与纸张接触长度在（3±1）mm；

- 书写速度：20mm/s～25mm/s。

  - 环境条件

若无特别的规定，试验应在下列环境条件下进行：

- 环境温度：15℃～25 ℃；

- 相对湿度：50%～80%。

- 试验方法

  - 外观试验

将被检墨水的容器盖旋开，在200lx～250lx光照度下目测墨水表面。

  - 黏度试验

    - 仪器与材料

- 旋转式黏度计。

- 恒温水浴器。

    - 方法与步骤

取被检墨水加入旋转式黏度计的测试容器内，选择适当的转子，将转子全部浸入墨水中，使测试容器与恒温水浴器接通，调节水浴器的温度至（23±2）℃。开启循环水，恒温30min，调节黏度计至工作状态后进行测定。

  - 表面张力试验

    - 仪器与材料

- 分辨力不低于0.05mN/m的表面张力仪。

- 恒温水浴器。

    - 方法与步骤

取被检墨水加入张力仪专用样品皿内，以加至约三分之二为宜，使测试容器与恒温水浴器接通，温度控制在（20±1）℃，开启循环水，恒温30min，调节张力仪至工作状态后进行测定。

  - pH试验

    - 仪器与材料

- 分辨力不低于0.01的酸度计；

- 玻璃液体温度计，分度值1℃；

- 恒温水浴器

- 50 mL烧杯；

- 乙醇；

- 标准缓冲溶液1：0.01mol/L四硼酸钠（25℃时，pH：9.18）。

- 标准缓冲溶液2：0.05mol/L邻苯二甲酸钾（25℃时，pH：4.00）。

    - 方法与步骤

将标准缓冲溶液1、标准缓冲溶液2及被检墨水分别放入烧杯中，置于恒温水浴器中，温度设为（25±1）℃，开启循环水，恒温30min。将酸度计电极分别插入标准缓冲溶液1及标准缓冲溶液2校正酸度计（允许差值在0.02以内）。先后用乙醇及被检墨水洗涤电极头部，并将酸度计“温度”旋钮调节至25 ℃，然后将电极插入墨水中进行测定。

  - 书写性能试验

    - 试验仪器

划圆书写机。

    - 方法与步骤

- 调整划圆书写机满足5.1的条件，书写纸满足5.2的要求，试笔满足5.3的要求；

- 将试笔装夹在划圆书写机夹具上，开动划圆书写机连续划线100m。

  - 干燥性试验

    - 仪器与材料

- 秒表。

- 500 g专用砝码，底面直径为50 mm。

    - 方法与步骤

- 书写纸满足5.2的要求，试笔满足5.3的要求；

- 按照5.4的条件在书写纸上划100mm直线，开启秒表计时，达到30s后，在线迹上覆盖相同性质的书写纸，用砝码压在覆盖纸纸面上，重新计时，30s后分开两纸，检查覆盖纸是否有墨迹。

  - 不溶物试验

    - 仪器与材料

- 离心沉淀器。

- 10mL离心管（尖底刻度）。

- 标准尘埃对比图（GB/T 1541-2007）。

    - 方法与步骤

取三支离心管，各注入经充分摇匀的被检墨水10mL，在离心沉淀器中，以3000r/min的转速离心5min，停机后顺向取出离心管，沿管壁缓慢倒出墨水并倒置3min，对照标准尘埃对比图，观察管底及管壁不溶物集中处，以三支管中不溶物最大面积的平均值作为试验结果。

  - 间歇书写试验

    - 环境条件

- 环境温度：（20±5）℃。

- 相对湿度：（65±5）%。

    - 方法与步骤

- 书写纸满足5.2的要求，试笔满足5.3的要求；

- 按照5.4的条件在书写纸上划100mm直线；

- 然后将试笔水平放置在6.8.1规定的环境中；

- 达到1h后，按照5.4的条件再次在书写纸上划线，应在100mm内出墨正常。

  - 耐水性试验

    - 仪器与材料

- 蒸馏水。

- 200 mL烧杯。

    - 方法与步骤

      - 颜料型墨水

按照5.4的条件在书写纸上划200mm直线，1min后，将书写纸放入烧杯浸没于蒸馏水中浸24h，取出后自然干燥，检查书写纸上线迹。

      - 染料型墨水

按照5.4的条件在书写纸上划200mm直线，1min后，将书写纸放入烧杯浸没于蒸馏水中浸1h，取出后自然干燥，检查书写纸上线迹。

  - 耐光性试验

    - 仪器与材料

紫外线灯箱（灯箱内径为220 mm～230 mm，紫外线灯：功率30 W,波长2.537×102  nm,灯管长900 mm）。

    - 方法与步骤

按照5.4的条件在书写纸上划200mm直线，将书写纸置于距紫外线灯管200mm处照射24h后取出，检查书写纸上线迹。

  - 渗化度试验

    - 仪器与材料

- 直尺。

- 分辨力不小于0.01 mm的读数显微镜。

- 描图纸（GB/T 1468）。

    - 方法与步骤

- 用试笔沿直尺按照5.4的条件分别在书写纸、描图纸上划200mm直线，放置30min。

- 用读数显微镜分别测得描图纸上线迹宽度（波峰值）为L1；测得书写纸上线迹宽度（波峰值）为L2。按式（1）计算出增加率△，即为线迹的渗化度。

Δ=L2−L1L1×100  ……………………………………… (1)

式中：

△—— 渗化度，用百分数（%）表示；

L1—— 描图纸上线迹宽度（波峰值），单位为毫米（mm）；

L2—— 书写纸上线迹宽度（波峰值），单位为毫米（mm）。

计算结果表示到个位。

  - 稳定性试验

    - 材料与器具

- 恒温烘箱。

- 150mL碘量瓶。

    - 方法与步骤

取100mL被检墨水移入150mL碘量瓶，密封后置于（45±2）℃的恒温烘箱中，持续7天后取出；冷却至室温，按6.1、6.5进行试验。

  - 可迁移元素含量试验

按GB 21027的规定进行试验。

- 检验规则

  - 检验分类

墨水的检验分型式检验和出厂检验。

    - 型式检验

- 一般在出现下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，应每年进行一次型式检验11）；

- 停产三个月或三个月以上后，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

- 型式检验时，按GB/T 6680-2003规定的方法进行采样。应从产品中随机抽取600g墨水作为供检样本，取其中400g作为检验样本。按第四章表1和4.2所列项目逐项检验，所检项目应全部合格。

- 型式检验不合格，应分析原因，找出问题并落实措施，重新进行型式检验。若再次型式检验不合格，产品停止出厂，待解决问题，型式检验合格后方可恢复出厂。

    - 出厂检验

      - 组批规则

以单机或机组一次投入完成的单位产品为一批。

      - 抽样

样品数和样品量按GB/T 6678-2003中7.6的规定抽取，采样方法按GB/T 6680-2003规定的方法进行。

      - 检验项目

出厂检验项目为第四章表1中的外观、黏度、表面张力、pH和间歇书写。

      - 判定规则

出厂检验项目符合要求，判定该批产品检验合格。如某项检验不符合要求时，应重新从该批产品中抽取双倍采样量，对该项目进行复验，检验结果以复验为准。如复验结果仍不合格，则判定该批产品检验不合格。

      - 批检验后的处置

产品经检验合格后附产品合格证或合格标志方可出厂。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

- 每一包装件上应有产品名称、商标、生产企业名称、地址、产品型号、执行标准编号、生产日期（年、月）或批号、净重和保质期等标志。

- 包装件上的标志应明显清晰，图示标志应符合GB/T 191的规定。

  - 包装

- 墨水应包装在清洁、干燥、坚固的容器内并加盖拧紧。

- 每一包装件上应附有产品合格证或合格标志。

- 运输包装的包装材料应适应长途运输和长期保存的需要。

  - 运输

- 产品经运输包装后，可使用常用的交通工具运输。

- 运输装卸时，避免日晒雨淋，应轻装轻卸，并禁止倒放、侧放。

  - 贮存

- 墨水应贮存在空气流通、干燥的仓库内，不应倒放或侧放。贮存温度0～40℃，湿度≤80%。

_________________________________

- 保质期：自生产日期起二年。

- 1	） 可迁移元素含量的型式检验周期一般不超过二年。