ICS

分类号：

备案号：

中华人民共和国轻工行业标准

QB

QB/T 2625—××××

代替QB/T 2625-2003

QB/T ××××—××××

代替QB/T 3651.1-1999

中性墨水圆珠笔和笔芯

Gel ink ball pens and refills

（ISO 27668-1:2009,Gel ink ball pens and refills-Part1:General

Use—ISO 27668-2:2009,Gel ink ball pens and refills-Part2:

Documentary use(DOC),MOD）

(征求意见稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

- 前    言

本标准修改采用ISO 27668—1：2009《中性墨水圆珠笔和笔芯—第1部分：一般书写》和ISO27668—2：2009《中性墨水圆珠笔和笔芯—第2部分：文件书写》（英文版），本标准根据ISO 27668的这二部分重新起草。

本标准所用术语在QB/T 3651.2-2008《笔类产品术语 第2部分：圆珠笔》中已有定义，因此删除了ISO 27668—1和ISO 27668—2的第3章中除中性墨水圆珠笔外其它的术语和定义。根据标准的结构和编写规则对下列章标题作了修改：

- 增加“产品分类”和“检验规则”二章（本标准中的4、8）；

- “测试设备和附件”改为“通用试验仪器、材料和条件”（本标准中的6，ISO 27668—1和ISO 27668—2中的5）

- “测试”改为“试验方法”（本标准中的7；ISO 27668—1和ISO 27668—2中的6）；

- “标志和标记”改为“标志、包装、运输、贮存”（本标准中的9；ISO 27668—1和ISO 27668—2中的7）。

- 删除“测试报告”（ISO 27668—1和ISO 27668—2中的8）。

本标准与ISO 27668—1和ISO 27668—2相比，存在的技术性差异及其原因编为附录B。

本标准是对QB/T 2625—2003《中性墨水笔和笔芯》的修订。

本标准与QB/T 2625—2003相比，主要变化如下：

- 修改了标准的名称；

- 修改了适用范围（本标准中的1，QB/T 2625—2003中的1）；

- 增加了术语和定义（本标准中的3）；

- 修改了产品分类（本标准中的4，QB/T 2625—2003中的3）；

- 增加了书写性能要求和试验方法（本标准中的5.1、7.2）；

- 删除了划线长度、出墨量、球珠固着度的要求和试验方法（QB/T 2625—2003中的4、5.3、5.4、5.9）；

- 修改了耐晒性项目名称和要求（本标准中的5.1、7.7，QB/T 2625—2003中的4、5.8）；

- 增加了渗透性、复印性、保存性、耐擦性、耐乙醇性、耐盐酸性、耐氨水性、耐漂白性、出芯机构灵活性、笔杆头部孔径与笔头外径差值、金属笔夹弹性、镀层耐蚀性、可迁移元素含量和笔套安全的要求和试验方法（本标准中的5、7.3、7.5、7.9、7.10、7.11、7.12、7.13、7.14、7.15、7.16、7.17、7.19、7.21）；

- 增加了通用试验仪器、材料和条件（本标准中的6）；

- 修改了检验规则（本标准中的8，QB/T2625-2003中的6）；

- 修改了标志要求（本标准中的9.1，QB/T2625-2003中的7.1）；

- 修改了包装要求（本标准中的9.2，QB/T2625-2003中的7.2）；

- 修改了附录A，增加了附录B。

本标准的附录A、附录B为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国制笔标准化技术委员会（SAC/TC378）归口。

本标准由贝发集团股份有限公司负责起草，上海市制笔工业研究所、晨光控股（集团）有限公司、上海乐美文具有限公司、温州天骄笔业有限责任公司、广东金万年文具有限公司、上海文正笔业有限公司、青岛昌隆文具有限公司、温州市爱好笔业有限公司、宁波市文魁控股集团有限公司、义乌美能笔业有限公司、上海河野文化用品有限公司参加起草。（不分顺序，送审稿时依据提供数据后重新排列）

本标准主要起草人：殷永生、周晟、陈景强。

本标准自实施之日起，代替QB/T 2625—2003《中性墨水笔和笔芯》。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- QB/T 2625—2003。

- 中性墨水圆珠笔和笔芯

  - 范围

- 本标准规定了中性墨水圆珠笔和笔芯的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于一般书写和文件书写用中性墨水圆珠笔（换芯式和不可换芯式）和笔芯（以下称为中性笔和笔芯）。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191-2008  包装储运图示标志（ISO 780：1997，MOD）

GB/T 622-2006  化学试剂  盐酸（ISO 6353-2：1983 NEQ）

GB/T 631-2007  化学试剂  氨水（ISO 6353-2：1983 NEQ）

GB/T 678-2002  化学试剂  乙醇（无水乙醇）（ISO 6353-2：1983 NEQ）

GB/T 2828.1-2003  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

（ISO 2859-1：1999 IDT）

GB/T 6388-1986  运输包装收发货标志

GB/T 12654-2008  书写纸

GB 21027-2007  学生用品的安全通用要求

QB/T 2336-1997  橡胶铅笔擦

  - 术语和定义

中性墨水圆珠笔  gel ink ball pen

书写时由于球珠转动使墨水粘度明显降低，停止书写时粘度回升到或接近静止状态粘度的圆珠笔。

  - 分类

    - 笔头分类

笔头按球珠直径分类（见表1）。

- 单位为毫米

| 笔头分类 （线迹宽度） | 笔头代码 | 球珠直径 |
| --- | --- | --- |
| 超细 | UF | D＜0.40 |
| 特细 | EF | 0.40≤D＜0.55 |
| 细 | F | 0.55≤D＜0.75 |
| 中 | M | 0.75≤D＜1.00 |
| 粗 | B | D≥1.00 |

    - 笔芯分类

笔芯按形状和尺寸分类（见图1～图4和表2、表3）。

- J、K、L型笔芯

- G2型笔芯

- N1型笔芯

- N2型笔芯

- 单位为毫米

| 类型代码 | 图号 | l 1 | l 2 | l 3 | a | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J | 1 | 111±1.0 | ≥7.7 | 21±1.5 | 2.3±0.05 | 5.5±0.15 |
| K | 1 | 111±1.0 | ≥7.7 | 20±1.5 | 2.3±0.05 | 6.1±0.15 |
| L | 1 | 111±1.0 | ≥8.9 | 20±1.5 | 2.5±0.05 | 6.0±0.15 |

- 单位为毫米

| 类型 代码 | 图号 | l 1 |  | l 2 |  | l 3 |  | a | b | c | d | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G2 | 2 | 98.1 | +0.40 | 6 | +0.1 | 2.54 | +0.03 | 6.2±0.2 | 23.2±1 | 5.8±0.1 | 2.4±0.1 | 0.6±0.2 |
|  |  |  | -0.35 |  | -0.2 |  | -0.04 |  |  |  |  |  |
| N1 | 3 | 128.5±1.0 |  | ≥7.7 |  | 15.5±0.50 |  | 2.3±0.05 | 4.5±0.15 | — | — | — |
| N2 | 4 | 128.5±1.0 |  | ≥7.7 |  | 15.5±0.50 |  | 2.2±0.05 | 5.4±0.15 | — | — | — |
| N | 形状和尺寸不同于J、K、L、G2、N1、N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 中性笔按其结构分为固定式和活动式。

    - 中性笔根据书写用途及性能可分为一般书写和文件书写。

  - 要求

    - 中性笔和笔芯的性能应符合表4的规定。

| 试验方法 | 项 目 名 称 |  |  | 要 求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一般书写 | 文件书写 |
| 7.1 | 初写性能 |  |  | 100 mm内出墨正常 |  |
| 7.2 | 书写性能 | 笔 头 代 码 | UF | 划线400 m以上，线迹无明显断线、变淡现象 |  |
|  |  |  | EF |  |  |
|  |  |  | F | 划线300 m以上，线迹无明显断线、变淡现象 |  |
|  |  |  | M | 划线150 m以上，线迹无明显断线、变淡现象 |  |
|  |  |  | B | 划线100 m以上，线迹无明显断线、变淡现象 |  |
| 7.3 | 渗透性 |  |  | ≥24 h，书写纸背面无明显痕迹 |  |
| 7.4 | 干燥性 |  |  | ≤20 s，覆盖纸应无墨迹 |  |
| 7.5 | 复印性 |  |  | 复印线迹保持可见 |  |
| 7.6 | 耐水性 |  |  | ≥1 h，线迹保持可见a | ≥24 h，线迹保持可见 |
| 7.7 | 耐光性 |  |  | ≥72 h，线迹保持可见 |  |
| 7.8 | 间歇书写 |  |  | ≥24 h，100 mm内出墨正常 |  |
| 7.9 | 保存性 | A法 |  | （50±2）℃，10 d，应符合7.1和7.2要求 |  |
|  |  | B法b |  | （40±2）℃，（55±5）%R.H.，90 d，应符合7.1和7.2要求 |  |
| 7.10 | 耐擦性 |  |  | — | 线迹经擦拭后保持可见 |
| 7.11 | 耐乙醇性 |  |  | — | ≥10 min，线迹保持可见 |
| 7.12 | 耐盐酸性 |  |  | — | ≥24 h，线迹保持可见 |
| 7.13 | 耐氨水性 |  |  | — | ≥24 h，线迹保持可见 |
| 7.14 | 耐漂白性 |  |  | — | ≥5 min，线迹保持可见 |
| a 适用于有“耐水”或“WR”标志的中性笔和笔芯。 b 当对试验结果有异议时，B法为仲裁试验方法。 |  |  |  |  |  |

    - 中性笔其它性能还应符合表5规定。

| 试验方法 | 项 目 名 称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 7.15 | 出芯机构灵活性a | 使用、复位转换灵活、复位时球珠不外露 |
| 7.16 | 笔杆头部孔径与笔头外径差值/mm | ≤0.20 |
| 7.17 | 金属笔夹弹性 | 无缝隙 |
| 7.18 | 耐冲击性 | 1 m高度水平跌落，能书写正常、零部件无开裂、变形、脱落 |
| 7.19 | 镀层抗蚀性 | ≥3 min，不露基材 |
| 7.20 | 外观 | 1.表面光洁，无擦伤、裂纹等缺陷； 2.整笔无明显歪斜； 3.零部件装配平服、牢固； 4.标志字迹清晰 |
| a适用于活动式中性笔。 |  |  |

    - 未成年学生使用的中性笔，笔或笔芯中的油墨以及笔杆（包括笔套）上的涂层中可迁移元素含量应符合GB 21027-2007中3.1的规定，笔套安全应符合GB 21027-2007中3.7的规定。

  - 通用试验仪器、材料和条件

    - 划圆书写机

当使用划圆书写机时，应设定至满足下列条件：

a）书写载荷：笔头代码为UF：()N，笔头代码为EF、F、M、B：()N；

b）书写角度：（65±5）°；

c）划线速度：（4.5±0.5）m/min；

d）书写格式：间距为2 mm～5 mm的连续螺旋线（周长100 mm）；

e）衬 垫 板：抛光的不锈钢板。

    - 书写纸

符合GB/T 12654-2008的定量规格为70 g/m2书写纸。

    - 样品

除了保存性试验外，取自生产之日起六个月内未使用的中性笔和笔芯作为试笔。

    - 环境条件

若无特别的规定，试验应在下列环境条件下进行：

a）环境温度：15℃～25℃；

b）相对湿度：50%～80%。

  - 试验方法

    - 初写性能试验

      - 试验器具

60 g专用砝码。

      - 方法与步骤

a）取10支中性笔或笔芯作为试笔；

b）将60 g专用砝码套在笔杆下端，使试笔与书写纸纸面成50°～70°倾斜角，以10mm/s～15 mm/s的划线速度徒手划直线，100 mm内应出墨正常。

    - 书写性能试验

      - 方法与步骤

a）调整划圆书写机满足6.1的条件；书写纸符合6.2的要求；

b）将经7.1试验的试笔装夹在划圆书写机上，经试写选定线迹最连贯的书写角度，开动划圆书写机连续划线至表4规定的长度，开始段和结束段线迹应无明显断线、变淡现象；

c）在已划线的书写纸上，除去开始段和结束段，裁取约50 mm长的书写纸数条作为试样纸。

    - 渗透性试验

      - 方法与步骤

将试样纸在试验环境条件下放置24 h，检查试样纸背面，应符合表4规定的要求。

    - 干燥性试验

      - 试验器具

a）秒表；

b）500 g专用砝码，底面直径为50 mm。

      - 方法与步骤

当7.2.1c）划线结束时，开启秒表计时至20 s，在结束段线迹上覆盖相同性质的书写纸，用专用砝码压在覆盖纸纸面上，重新计时，10 min后分开两纸，检查覆盖纸应无墨迹。

    - 复印性试验

      - 仪器及材料

a）复印设备（复印机或传真机）；

b）复印纸。

      - 方法与步骤

a）将试样纸放入复印设备；

b）启动复印设备，复印纸上显现的线迹应符合表4规定的要求。

    - 耐水性试验

      - 材料与器具

a）蒸馏水；

b）200 mL烧杯。

      - 方法与步骤

将试样纸在试验环境条件下放置2 h，放入烧杯浸没于蒸馏水中。“一般书写”浸1 h；“文件书写”浸24 h，取出后自然干燥，试样纸上线迹应符合表4规定的要求。

    - 耐光性试验

      - 试验器具

紫外线灯箱（灯箱内径为220 mm～230 mm，紫外线灯：功率30 W,波长2.537×102  nm,灯管长900 mm）。

      - 方法与步骤

将试样纸置于距紫外线灯管100 mm处照射72 h后取出，试样纸上线迹应符合表4规定的要求。

    - 间歇书写

将试笔拔去笔套，划线出墨正常后在试验环境条件下水平放置24 h，徒手划一条直线，应符合表4定的要求。

    - 保存性试验

      - 试验仪器

a）恒温烘箱；

b）恒温恒湿箱。

      - 方法与步骤

取10支制造后未使用的中性笔或笔芯作为试笔。

        - A法

a）试笔水平放置在温度为（50±2）℃的恒温烘箱中10 d后取出；

b）试笔冷却后，按7.1和7.2进行试验，线迹应符合表4规定的要求。

        - B法

a）试笔水平放置在温度为（40±2）℃、相对湿度为（55±5）%的恒温恒湿箱中90 d后取出；

b）试笔冷却后，按7.1和7.2进行试验，线迹应符合表4规定的要求。

本方法为仲裁试验方法。

    - 耐擦性试验

      - 器具与材料

橡胶铅笔擦（QB/T 2336-1997）。

      - 方法与步骤

将试样纸在试验环境条件下放置10 min，在线迹上用橡胶铅笔擦按一般方式擦拭，用力轻重以纸面无明显损伤为度，试样纸上线迹应符合表4规定的要求。

    - 耐乙醇性试验

      - 器具与材料

a）乙醇（GB/T 678-2002）；

b）蒸馏水；

c）200 mL烧杯。

      - 方法与步骤

配制体积分数为50%的乙醇水溶液，将试样纸放置在试验环境条件下1 h后，放入烧杯浸没于乙醇溶液中；经10 min后取出，浸没于蒸馏水中10 min，取出后自然干燥，试样纸上线迹应符合表4规定的要求。

    - 耐盐酸性试验

      - 器具与材料

a）盐酸（GB/T 622-2006）；

b）蒸馏水；

c）200 mL烧杯。

      - 方法与步骤

配制质量分数为10%的盐酸水溶液，将试样纸放置在试验环境条件下1 h后，放入烧杯浸没于盐酸溶液中；经24 h后取出，浸没于蒸馏水中10 min，取出后自然干燥，试样纸上线迹应符合表4规定的要求。

    - 耐氨水性试验

      - 器具与材料

a）氨水（GB/T 631-2007）；

b）蒸馏水；

c）200 mL烧杯。

      - 方法与步骤

配制质量分数为10%的氨水水溶液，将试样纸放置在试验环境条件下1 h后，放入烧杯浸没于氨水溶液中；经24 h后取出，浸没于蒸馏水中10 min，取出后自然干燥，试样纸上线迹应符合表4规定的要求。

    - 耐漂白性试验

      - 器具与材料

a）氯胺T；

b）蒸馏水；

c）200 mL烧杯。

      - 方法与步骤

配制质量分数为3%的氯胺T水溶液，将试样纸放置在试验环境条件下1 h后，放入烧杯浸没于新配制的氯胺T溶液中；经5 min后取出，浸没于蒸馏水中10 min，取出后自然干燥，试样纸上线迹应符合表4规定的要求。

    - 出芯机构灵活性试验

      - 方法与步骤

a）揿动或旋转中性笔出芯结构，使用、复位状态转换应灵活；

b）使能正常书写的中性笔处于复位状态，然后使笔杆与书写纸纸面垂直，徒手在纸面上划线，应不能划出线迹。

    - 笔杆头部孔径与笔头外径差值试验

      - 试验器具

分辨力不低于0.02 mm的游标卡尺。

      - 方法与步骤

用游标卡尺分别量取笔杆头部孔径最小值d 1 和笔头外径最大值d 2，再按式（1）计算差值h，应符合表5规定的要求。

h =d 1 —d 2    …………………………………………… (1)

式中：

h —— 笔杆头部孔径与笔头外径差值，单位为毫米（mm）；

d 1 —— 笔杆头部孔径最小值，单位为毫米（mm）；

d 2 —— 笔头的外径最大值，单位为毫米（mm）。

计算结果表示到小数点后二位。

    - 金属笔夹弹性试验

      - 试验器具

厚度为3 mm的插片（木片、塑料片、金属片均可）。

      - 方法与步骤

将插片插入笔套（杆）与笔夹夹珠之间，放置10 min后取下插片，检查笔套（杆）与笔夹夹珠之间应无缝隙。

    - 镀层抗蚀性试验

      - 试验器具

a）水浴锅；

b）分辨力不低于1℃的温度计；

c）500 mL烧杯；

d）500 mL量筒。

      - 试剂

a）盐酸（GB/T 622-2006）；

b）乙醇（GB/T 678-2002）。

      - 方法与步骤

        - 将盐酸和蒸馏水按1：2的比例充分混和作为试验溶液；

        - 用量筒取上述试验溶液250 mL，盛于500 mL的烧杯内，然后置于（25±2）℃有恒温装置的水浴锅内；

        - 用脱脂药棉蘸乙醇擦拭试样，除去表面油脂，并自然干燥；

        - 将试样全部浸入试验溶液中，并保持至表5规定的时间；

        - 从试验溶液中取出试样，洗净，目测试样应不露出基体（不含商标、线脚、切口处）。

    - 耐冲击性试验

      - 试验器具

厚度为30 mm的杉木板。

      - 方法与步骤

        - 在地上放置30 mm厚的杉木板；

        - 活动式中性笔应处于复位状态（固定式中性笔应套上笔套），使试笔轴线与板面保持平行，从离地面1 m高度处向板面自由落下一次；

        - 检查试笔，应书写正常，无断线现象；零部件应无开裂、变形、脱落。

    - 外观试验

在200 lx～250 lx光照度下进行目测，应符合表5规定的要求。

    - 可迁移元素含量和笔套安全试验

可迁移元素含量和笔套安全试验分别按GB 21027-2007中4.1和4.6的规定进行。

  - 检验规则

    - 检验分类

中性笔和笔芯的检验分型式检验和出厂检验。

    - 型式检验

      - 出现下列情况之一时，一般应进行型式检验：

a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c）正常生产时，应每年进行一次的型式检验1）；

d）停产三个月或三个月以上后，恢复生产时；

e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

      - 型式检验时，应从产品中随机抽取40个以上样品作为供验样本，取其中20个样品作为检验样本，并按第五章所列全部项目逐项检验。检验合格率按单项计算。各检验项目中，初写性能、书写性能、耐水性、耐光性、耐擦性、耐乙醇性、耐盐酸性、耐氨水性、耐漂白性、出芯机构灵活性、可迁移元素含量、笔套安全合格率为100%，其它项目的合格率为90%。

型式检验不合格，应分析原因，找出问题并落实措施，重新进行型式检验。若再次型式检验不合格，产品停止出厂；待解决问题，型式检验合格后，方可恢复出厂。

    - 出厂检验

      - 出厂检验批由同一型号的产品组成，批量由负责部门指定，在允许的情况下，应与生产方协商后确定。

      - 产品出厂应逐批进行抽样检验，抽样计划按GB/T 2828.1-2003执行。

      - 出厂检验的项目、不合格分类、试验方法、抽样方案类型、检验水平（IL）、接收质量限（AQL）按表6规定。

| 检验项目 | 不合格分类 | 试验方法 | 抽样方案类型 | 检验水平 （IL） | 接收质量限 （AQL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初写性能 | A | 7.1 | 一次 | S-4 | 0.65 |
| 出芯机构灵活性 |  | 7.15 |  |  | 0.65 |
| 金属笔夹弹性 | B | 7.17 |  | S-3 | 4.0 |
| 耐冲击性 |  | 7.18 |  |  | 4.0 |
| 外观 |  | 7.20 |  | S-4 | 4.0 |

      - 批质量的判定：

批质量的判定根据GB/T 2828.1-2003按单项不合格品百分数表示。只有当产品同时达到A、B类规定的接收质量限时，该检验批才能判为合格。

      - 检验后的处置：

a）合格产品应附有产品合格证（章）；

b）出厂检验不合格批，应退回生产部门进行100%的整理和返工，整理和返工后可再次提交检验，对再次提交批应采用相应的加严检验抽样方案。若再次提交批仍不合格，则该批产品不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存

    - 标志

      - 每支中性笔应有如下标志：

a）生产企业名称或其简称或注册商标；

b）产品型号；

c）笔头代码或球珠直径；

d）文件书写中性笔宜有“文件书写”或（DOC）标志；

e）适用时，宜有“耐水”或“WR”标志。

      - 每支笔芯应有如下标志：

a）生产企业名称或其简称或注册商标；

b）生产日期（年、月）；

c）文件书写笔芯宜有“文件书写”或（DOC）标志

d）适用时，宜有“耐水”或“WR”标志。

    - 包装

      - 中性笔和笔芯销售包装上应有产品名称及商标、生产企业名称、地址、产品型号、执行标准号、生产日期（年、月）、保质期、支数等标志。

      - 运输包装上应有产品名称及商标、生产企业名称、地址、产品型号、执行标准号、重量、体积、内装产品数量、出厂日期等标志。各种标志应明显清晰。运输包装上的图示标志应符合GB/T 191-2008和GB/T 6388-1986的规定。

      - 包装内应附有产品合格证（章）。

      - 运输包装的包装材料应适应长途运输的需要。

    - 运输

成品在运输过程中，严禁日晒雨淋并防止与有机物气体接触。

    - 贮存

      - 中性笔和笔芯应贮存于干燥并通风良好的仓库中，贮存温度0℃～40℃，相对湿度不大于80%。

中性笔和笔芯保质期：自生产日期起为一年。

- （资料性附录）
中性墨水的注解

为了有助于理解中性笔定义中“墨水粘度的降低或增高”，参照JIS S6061:2005《中性墨水圆珠笔和笔芯》的有关条款，给出中性墨水的特性：

5.1中性墨水的性能

按8.3.1进行试验，中性墨水的粘度比：η1/η2≥2.0，表观粘度：η3≥20 mPa。

7.1粘度计

符合JIS Z8803标准规定的锥—板旋转粘度计（E型粘度计），或其它具有同等技术水平的试验仪器。

- 锥形转子在锥形和平板间有1°34′的角度，推荐使用半径为24 mm的标准转子。

8.3.1中性墨水粘度试验

测试应按JIS Z8803标准中第9条的方法，在温度（23±2）℃下，使用7.1规定粘度计进行。

a）在（3～5）s-1范围内以任意剪切速率测量表观粘度（η1），然后以其十倍的剪切速率测量表观粘度（η2），计算粘度比（η1/η2），检查是否符合5.1要求。

b）以大于或等于383 s-1的剪切速率测量表观粘度（η3），检查是否符合5.1要求。

- 剪切速率是流动液体中液层流速在垂直方向的变化率，也称为剪切应变。

- （资料性附录）
本标准与ISO 27668-1～2：2009技术性差异及其原因

本标准与ISO 27668-1～2：2009技术性差异及其原因列表如下：

- A.1

| 本标准章条号 | 技 术 性 差 异 | 原 因 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 引用了我国标准。 | 以适应我国国情。 |
| 3 | 将笔头和笔芯分类单独成为一章。 | 根据我国标准的编写规则。 |
| 4.1 | 性能要求中分为一般书写和文件书写。 初写性能与书写性能分离。 改写书写性能要求。 给出耐光性量值要求。 增加保存性试验方法（A法），给出相应要求。指定B法为仲裁试验方法。 增加可迁移元素含量和笔套安全要求。 | 分别对应ISO 27668-1和ISO 27668-2。 便于产品检验。 初写性能部分作为单独项目。 试验方法改变。 提供快速试验方法。按照我国标准的编写规则，须指定仲裁试验方法。 根据GB 21027-2007要求。 |
| 4.2 | 增加中性笔其它性能要求。 | 较为全面地反映中性笔产品的质量要求。 |
| 4.3 | 增加了中性笔按结构分类。 | 较为全面地表述中性笔产品的质量要求。 |
| 4.4 | 增加了中性笔按书写用途及性能分类。 | 较为全面地表述中性笔产品的质量要求。 |
| 5 | 删除原标准中性能测试纸规格。 删除原标准中5.3～5.5的设备与器具。 将样品和测试环境移入本章。 | 根据我国书写纸标准。 设备与器具归入相应试验方法中。 与本章标题相符。 |
| 6.1 | 增加初写性能试验方法。 规定划线时试笔书写载荷、划线角度、划线速度。 | 根据本标准的要求增设。 统一划线时的试验条件。 |
| 6.2 | 改写书写性能试验方法。 增加书写角度选定。 | 根据初写性能作为单独项目后改写。 由ISO 27668-1中的5.1b）移入。 |
| 6.4 | 改写干燥性试验方法。 | 由线迹擦拭法改为线迹覆盖法，符合使用时的实际情况。 |
| 6.7 | 改写耐光性试验方法。 | 根据我国制笔行业目前的试验方法。 |
| 6.8 | 增加保存性试验方法（A法）。 增加试验仪器 | 原试验方法（即B法）较为费时，由A法提供快速试验方法，可缩短试验周期。 增加可操作性。 |
| 6.9 | 规定擦拭用橡胶铅笔擦。 | 增加可操作性。该类铅笔擦符合原标准的硬度要求。 |
| 6.14 | 增加可迁移元素含量和笔套安全要求试验方法。 | 根据本标准的要求增设。 |

- A.1（续）

| 本标准章条号 | 技 术 性 差 异 | 原 因 |
| --- | --- | --- |
| 6.15～6.20 | 增加试验方法。 | 根据本标准要求增设的项目增加相应试验方法。 |
| 7 | 检查方法改为检验规则，并分为出厂检验和型式检验。 | 根据我国标准的编写规则。 |
| 8 | 表示改为标志、包装、运输、贮存。 | 根据我国标准的编写规则。 |

1	） 可迁移元素含量的型式检验周期一般应不超过二年。